## Slide 1
Jolan THIERRY
Candidat n° : 25112411
Séquence : Comment prédire le comportement mécanique de structure dans un usage sportif ?
Pour STI2D ITEC

## Slide 2: Maquette : Généralités
Le BED 100 est un système électromécanique permettant de réaliser des essais mécaniques principalement non destructifs, mettant en œuvre les principes de la résistance des matériaux.

## Slide 3: Maquette : Généralités
Configurer et réaliser un essai expérimental
Relever des mesures
Apprenant

## Slide 4: Maquette : Généralités
Interface logiciel QuantX

## Slide 5: Maquette : Architecture matériel
PC et interface de commande
QuantX
Capteurs
Moteur/
Vérin
Objet soumis à la charge
Utilisateur
Réseau

## Slide 6: Maquette : Architecture Matériel
Capteur, BP, IHM
Ordinateur
USB
Réseau 230 V
Câble/convertisseur/transfo
Moteur élec
Vérin (roue/vis sans fin)

## Slide 7: Maquette : Architecture Matériel
Capteur d’effort
Capteur de déplacement

## Slide 8: Logiciel :

## Slide 9: Potentialité didactique
Manipulation pour RDM poutre (Flexion, compression) ;
Conversion de puissance ;
Traction sur fil avec mesure de force et déplacement ;

## Slide 10: Travaux pratique : Prise en main du système

## Slide 11: Travaux pratique : Prise en main du système

## Slide 12: Travaux pratique : Prise en main du système

## Slide 13: Travaux pratique : Prise en main du système
 | RDM le Mans | Expérimental | Analytique
Fleche max | 0,59 mm | 0,45 mm | 0,59 mm
RDM le Mans et analytique même résultat, mais écart de 25% avec l’expérimental.

## Slide 14: Travaux pratique : Prise en main du système
 | 1 mm | 1,3 mm | 1,4 mm
Fleche max | 0,59 mm | 0,43 mm | 0,46 mm
Augmentation de l’épaisseur sous RDM le Mans

## Slide 15: Travaux pratique : Choix de poutre pour la gymnastique
 | Expérimental | Analytique
Poutre à section en U | 2,1 mm | 2,18 mm
Poutre à section rectangulaire | 0,27 mm | 0,26 mm

## Slide 16: Travaux pratique : Choix de poutre pour la gymnastique
Flèche = 0,26 mm
Contrainte max = 20 Mpa << Re = 235 Mpa

## Slide 17: Travaux pratique : Choix de matériau
Module de Young : E ; il représente la rigidité et relie la contrainte de traction et la déformation (domaine élastique)

## Slide 18: Travaux pratique : Choix de matériau
fmax = F L^3/(48 E I)  E = FL^3/(48 fmax I)
2 poutres à sections circulaire, une en alliage d’aluminium, une en acier. On mesure la flèche pour retrouver le module de traction.
 | Fleche max mesurée | Module de Young obtenu | Module de Young théorique | Écart entre Young théorique et Young exp
Poutre alu | 3,95 mm | 68,8 GPa | 70 GPa | 1,7 %
Poutre acier | 2,27 mm | 250 GPa | 210 GPa | 20 %

## Slide 19: Organisation d’une séquence de formation Comment prédire le comportement mécanique de structure poutre dans un usage sportif ?
Terminale STI2D ITEC

## Slide 20: Modalité
Classe de terminale STI2D spécialité ITEC ;
24-30 élèves ;
12h/semaine ;
8h en demi-groupe ;
4h en classe entière

## Slide 21: Objectifs : compétences :
Utiliser un système pour analyser le comportement d’un ouvrage, manipuler une maquette afin d’étudier certaines caractéristiques d’un produit (notamment des matériaux/structures en ITEC), et valider des choix techniques en lien avec le cahier des charges.

## Slide 22: Objectifs : savoirs associés
Niveau taxonomique visé : de maîtrise d’outil : utiliser, manipuler des règles ou des ensembles de règles (algorithme), des principes, des démarches formalisées en vue d’un résultat à atteindre
Savoir déterminer un protocole en vue d’obtenir un résultat ;
Réaliser des expériences ou des simulations ;
Exploiter les résultats et vérifier les performances.

## Slide 23: Objectifs : savoirs associés
Simulation et utilisation de progiciel (RDM le Mans) ;
Notion en RDM : limite élastique, module de traction, … ;

## Slide 24: Prérequis de la séquence
Modélisation des liaisons et des actions mécaniques ;
Cahier des charges ;

## Slide 25: Séquence : modalités
12h/semaine ;
Sur 1,5 semaines ;
8h en demi-classe par semaine ;
4h en classe entière par semaine ;
Séquence située en milieu d’année, avant le projet ITEC ;

## Slide 26: Séquence : architecture
2h
Classe entière
Séance découverte
Présentation de structure dans le sport et discussion sur le dimensionnement (exemple : plongeoir)
2h
Classe entière
Séance scientifique (Module de Young / limite d’élasticité / plastification, …)
4h
Demi-groupe
Séance à caractère expérimentale tournante : Validation expérimentale avec BDE 100
4h
Demi-groupe
Séance à caractère expérimentale : RDM le Mans, prise en main ; découverte des paramètres influents sur la fleche (2h) ;
Dimensionnement « barre de squat »

## Slide 27: Détail des séances
Séance 1 :

## Slide 28: Détail des séances
Séance 2 :
Tuto RDM le Mans
Un fichier « poutre en flexion encastré libre » est donné
Modification de paramètre géométrique, charge,… et observation de l’impact sur la fleche
Dimensionnement de poteau de filet de volet par groupe de deux
Cahier des charges donné, proposition par groupes
Challenge qui a la meilleure poutre selon certain critère (fleche, contrainte max, coef de sécurité, …)

## Slide 29: Détail des séances
Séance 3 :
Cours plus classique ;
Matériau / Module de Young ;
Domaine élastique / Domaine plastique
Limite d’élasticité, rupture

## Slide 30: Détail séance à caractère expérimental 4
Séance 4 : Dimensionnement d’une barre droite pour musculation
Materiel : BED 100, RDM Le Mans et formulaire RDM papier.
Demi-Groupe (environ 15 élèves)
Objectif : Choisir le matériau le plus adapté pour cette application, et justifier.

## Slide 31: Détail séance à caractère expérimental 4
Séance 4 : Dimensionnement d’une barre droite pour musculation
Activité 1 : BED100 : Poutre bi appuyée avec effort aux bouts. Poutre alu ; acier ; bois
Manip attendu :
Appliquer les charges, relever la fleche, noter les valeurs /screen QuantX

## Slide 32: Détail séance à caractère expérimental 4
Séance 4 : Dimensionnement d’une barre droite pour musculation
Activité 2 : RDM le Mans
Modéliser la poutre et relever la fleche, et la contrainte max, pour les différents matériaux possibles
Activité 3 : Analyse des résultats obtenues, écarts, …
Choix de la poutre la plus adapté

## Slide 33: Bilan :

## Slide 34: Bilan :

## Slide 35: Bilan :

## Slide 36: FIN